8777

Эластичная герметизирующая лента

| Техническая информация | Сентябрь 2014 |
| --- | --- |

| Описание продукта | 3М 8777 это самоклеющаяся, влагоустойчивая односторонняя гидроизолирующая лента. Она предназначена для герметизации проемом и соединений в строительстве Эта лента обладает уникальным адгезивом, который позволяет надежно приклеиваться как при высоких, так и при низких температурах, а также к неподготовленным поверхностям. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные особенности | Очень низкая паропроницаемость Прочная при разрыве и прокалывании основа Герметизация вокруг гвоздей и скоб Высокая адгезия к используемым в строительстве материалам Возможность нанесения при низких и высоких температурах (от -20 до +50°С) Термостойкость Тонкая основа обеспечивает прилегание в угловых швах Выдерживает УФ излучение (солнечный свет) до 6 месяцев Совместима со многими строительными герметиками – полиуретановыми, силиконовыми, гибридными, бутиловыми и др. |  |  |

| Конструкция |  | Клеевой слой |  | Акриловый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цвет |  | Бежевый |  |
|  |  | Основа |  | Патентованный полимер |  |
|  |  | Защитный слой |  | Бумажный |  |
|  |  | Толщина ленты |  | 0,250 мм |  |
|  |  | Толщина клеевого слоя |  | 0,130 мм |  |
| # Список материалов, совместимость с которыми была протестирована интститутом IFT Rosenheim |  | Анодированный алюминий Штукатурка HASIT 150 Бетон С35 Дерево лакированное Дерево ПВХ, белый, непластифицированный Мембраны: o Ampatex DB90 o Öko Natur vapour barrier (Isozell) o Folag Starvap D2 (PO) o Isover Vario KM (PA) o Siga Majpell (PE) o D-Tack Tacolau (Alu Coating surface) |  |  |  |
| Типичные физические свойства | Замечание: следующая техническая информация является репрезентативной, и не должна быть использована в качестве спецификации |  |  |  |  |
|  | Адгезия к стали |  | 60 Н/100мм |  |  |
|  | Адгезия к ПЭ |  | 50 Н/100 мм |  |  |
|  | Адгезия к ОСП |  | 66 Н/100 мм |  |  |
|  | Адгезия к алюминию |  | 77 Н/100мм |  |  |
|  | Изоляция проколов |  | Соответствует стандарту ASTM 1970 |  |  |
|  | Водопроницаемость |  | 13,3 м |  | EN12572:2001-06 |
|  | Температура эксплуатации |  | От - 20С до +60С |  |  |
|  | Температура нанесения |  | От - 20С до +50С |  |  |

| Рекомендации по использованию | Для лучших результатов наносит ленту 8777 при температуре от -20 до +50°С на сухие поверхности без пыли, непрочно держащихся участков и пустот. Снимите несколько сантиметров защитного слоя с одной стороны; удаляйте защитный слой прижимая ленту к поверхности. Прижмите ленту валиком. |
| --- | --- |
| Применения | - Герметизация оконных проемов - Сращивание строительных мембран - Герметизация кабельных вводов - Герметизация различных строительных швов |
| Хранение | Храните при нормальных условиях (16С - 27С) и 40%-60% относительной влажности |
| Срок хранения | Для получения лучших результатов используйте ленту в течение 24 месяцев со дня производства |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел промышленных клеев и клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: +7(495) 784 7474 Fax: +7 (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |