Полуперманентные ленты

665 • 666 • 9415PC • 9416 • 9425 • 9425HT • 9449S

Технические характеристики 	январь 2011 г.

Описание продукта. 	Полуперманентные ленты 3M™ представляют собой двусторонние ленты, которые идеально подходят для ситуаций, когда необходимо переместить или удалить одну или обе склеиваемые детали.

| Структура |
| --- |
| Материал | Полуперманентная лента 3M™ серии 665 | Полуперманентная лента 3M™ серии 666 | Полуперманентная лента 3M™ серии 9415PC | Полуперманентная лента 3M™ серии 9416 | Полуперманентная лента 3M™ серии 9425 | Полуперманентная лента 3M™ серии 9425HT | Полуперманентная лента 3M™ серии 9449S |
| Тип клея: Лицевая сторона1 | 400 | 1070 | 400 | 400 | 420 | 420 | 1000 |
| Оборотная сторона2 | 1070 | 400 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | — |
| Основа: | 0,0014 дюйма (0,036 мм) НПВХ | 0,0014 дюйма (0,036 мм) НПВХ | 0,001 дюйма (0,025 мм) Прозрачный полиэфир | Тканая | 0,0014 дюйма (0,036 мм) НПВХ | 0,001 дюйма (0,025 мм) Прозрачный полиэфир | Нет |
| Защитный слой: | Нет | Белый полиэтилен | Крафт-бумага с полимерным покрытием №70 | Крафт-бумага с полимерным покрытием №70 | Натуральная крафт-бумага с полимерным покрытием № 58 | Натуральная крафт-бумага с полимерным покрытием № 58 | Крафт-бумага повышенной плотности № 55 |
| Толщина: Лента | 0,0035 дюйма (0,089 мм) | 0,0035 дюйма (0,089 мм) | 0,002 дюйма (0,050 мм) | 0,002 дюйма (0,050 мм) | 0,0058 дюйма (0,15 мм) | 0,0054 дюйма (0,13 мм) | 0,0004 дюйма (0,01 мм) |
| Защитный слой | — | 0,003 дюйма (0,076 мм) | 0,0056 дюйма (0,14 мм) | 0,0056 дюйма (0,14 мм) | 0,0042 дюйма (0,10 мм) | 0,0042 дюйма (0,10 мм) | 0,0025 дюйма (0,063 мм) |
| Цвет ленты: | Прозрачный | Прозрачный | Полупрозрачный | Белый | Прозрачный | Прозрачный | Полупрозрачный |

Примечание 1. Лицевой стороной считается внутренняя сторона, доступ к которой открывается при разматывании рулона.

Примечание 2. Оборотной стороной считается внешняя сторона рулона, доступ к которой открывается при снятии защитного слоя.

| Характерные физические свойства | Примечание. Техническая информация и данные, указанные ниже, являются общими, приводятся лишь в справочных целях и не должны рассматриваться в качестве спецификации. |
| --- | --- |
| Материал | Полуперманентная лента 3M™ серии 665 | Полуперманентная лента 3M™ серии 666 | Полуперманентная лента 3M™ серии 9415PC | Полуперманентная лента 3M™ серии 9416 | Полуперманентная лента 3M™ серии 9425 | Полуперманентная лента 3M™ серии 9425HT | Полуперманентная лента 3M™ серии 9449S |
| Адгезия к стали: (ASTM D3330, угол отрыва 180° , модифицированный метод, 72 часа выдержки) |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицевая сторона | 25 унций на дюйм (27 Н/100 мм) | 23 унции на дюйм (25 Н/100 мм) | 50 унций на дюйм (54 Н/100 мм) | 50 унций на дюйм (54 Н/100 мм) | 45 унций на дюйм (49 Н/100 мм) | 45 унций на дюйм (49 Н/100 мм) | 5 унций на дюйм (9 Н/100 мм) |
| Оборотная сторона | 23 унции на дюйм (25 Н/100 мм) | 25 унций на дюйм (27 Н/100 мм) | 3 унции на дюйм (5,4 Н/100 мм) | 3 унции на дюйм (5,4 Н/100 мм) | 12 унций на дюйм (13 Н/100 мм) | 12 унций на дюйм (13 Н/100 мм) | — |
| Рабочие диапазоны относительно высоких температур: | 52°C (125°F) | 52°C (125°F) | 70°C (158°F) | 70°C (158°F) | 52°C (125°F) | 121°C (250°F) | 70°C (158°F) |
| Относительная устойчивость к растворителям: | Хорошая | Хорошая | Удовлетворительная | Удовлетворительная | Хорошая | Хорошая | Удовлетворительная |
| Стойкость к ультрафиолету | Превосходная | Превосходная | Хорошая | Хорошая | Превосходная | Превосходная | Хорошая |

*Лента 3M 9449 испытывалась при угле отрыва 90 градусов с использованием полиэфирной подложки толщиной 2 мила.

| Предлагаемые размеры |
| --- |
| Материал | Лента 3M 665 | Лента 3M 666 | Лента 3M 9415PC | Лента 3M 9416 | Лента 3M 9425 | Лента 3M 9425HT | Лента 3M 9449S |
| Варианты длины (Зависит от требований по минимальному заказу) |
| Стандартные | 65,8 м (72 ярда) | 72 ярда (65,8 м) | 72 ярда (65,8 м) | 72 ярда (65,8 м) | 72 ярда (65,8 м) | 72 ярда (65,8 м) | 72 ярда (65,8 м) |
| Максимальные для диапазона ширины: |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1/4" до 5/16" | 108 ярдов (98,8 м) | 72 ярда (65,8 м) | 144 ярда (132 м) | 144 ярда (132 м) | 72 ярда (65,8 м) | 72 ярда (65,8 м) | 144 ярда (132 м) |
| От 3/8" до 7/16" | 288 ярдов (263 м) | 108 ярдов (98,8 м) | 144 ярда (132 м) | 144 ярда (132 м) | 144 ярда (132 м) | 144 ярда (132 м) | 144 ярда (132 м) |
| От 1/2" до 3" | 288 ярдов (263 м) | 108 ярдов** (98,8 м) | 432 ярда (395 м) | 360 ярдов (329 м) | 450 ярдов (411 м) | 288 ярдов (263 м) | 360 ярдов (329 м) |
| более 3" | 288 ярдов (263 м) | 108 ярдов (98,8 м) | 432 ярда (395 м) | 360 ярдов (329 м) | 288 ярдов (263 м) | 288 ярдов (263 м) | 360 ярдов (329 м) |
| Варианты ширины (Зависит от требований по минимальному заказу) |
| Минимальная | 25,4 мм (1/4 дюйма) | 25,4 мм (1/4 дюйма) | 25,4 мм (1/4 дюйма) | 25,4 мм (1/4 дюйма) | 25,4 мм (1/4 дюйма) | 25,4 мм (1/4 дюйма) | 25,4 мм (1/4 дюйма) |
| Максимальная | 1168 мм (46 дюймов) | 1168 мм (46 дюймов) | 1194 мм (47 дюймов) | 1194 мм (47 дюймов) | 1219 мм (48 дюймов) | 1219 мм (48 дюймов) | 1219 мм (48 дюймов) |
| Стандартный допуск при нарезании полосами: | ± 0,8 мм (1/32 дюйма) | ± 0,8 мм (1/32 дюйма) | ± 0,8 мм (1/32 дюйма) | ± 0,8 мм (1/32 дюйма) | ± 0,8 мм (1/32 дюйма) | ± 0,8 мм (1/32 дюйма) | ± 0,8 мм (1/32 дюйма) |
| Размер сердечника (внутр. диам): | 76,2 мм (3,0 дюйма) | 76,2 мм (3,0 дюйма) | 76,2 мм (3,0 дюйма) | 76,2 мм (3,0 дюйма) | 76,2 мм (3,0 дюйма) | 76,2 мм (3,0 дюйма) | 76,2 мм (3,0 дюйма) |

"В подложке ленты 3M 666 перфорации будут прорезаться с указанными значениями ширины, если иное не будет обозначено в специальном разделе заказа.

| Отличительные особенности | У полуперманентных лент 3M™ 665 и 666 клеящий слой средней адгезии нанесен на обе стороны. Высокая адгезия клея по отношению к основе ленты позволяет удалять ленту одним куском с многих типов поверхностей. Имеется небольшая разница в адгезии между сторонами, поэтому при правильном нанесении возможно сделать так, чтобы можно было отделить только какую-либо одну из скрепляемых деталей. Клей с более высокой адгезией у ленты 3М 665 нанесен на лицевую сторону (внутренняя сторона рулона). У ленты 3М 666 клей с более высокой адгезией нанесен на оборотную сторону, закрытую защитным слоем (внешняя сторона рулона). Отсутствие подложки на ленте 3М 665 позволяет упростить ручную или автоматическую подачу. Специальное оборудование для удаления защитного слоя не требуется. Пластиковая структура обеих лент позволяет выполнять резку нагретой проволокой в процессе изготовления упаковки. У полуперманентных лент 3M™ 9415PC и 9416 клей с низкой адгезией нанесен на оборотную сторону (внешняя сторона рулона), а клей с высокой адгезией («перманентный») нанесен на лицевую сторону (внутреннюю поверхность рулона). Это означает, что защитный слой закрывает клей с низкой адгезией, а клей с высокой адгезией становится доступным при разматывании ленты. Сторона со слабой адгезией может отделяться от многих видов ленты, фольги и бумаги, не может прочно удерживать большинство бумажных изделий. Во многих случаях эту сторону можно использовать несколько раз. Пользователю надлежит провести специальные испытания и определить пригодность данной продукции для предполагаемой области применения. Гибкие материалы лучше прикрепляются к стороне с низкой адгезией, чем жесткие материалы (например, бумага в сравнении с картоном). Для некоторых материалов может потребоваться убрать имеющиеся изгибы, чтобы материал не отделился от ленты с течением времени. Полуперманентная лента 3M™ 928 идентична ленте 3M 9416, предназначенной для нанесения ручным аппликатором ATG. У полуперманентных лент 3M™ 9425 и 9425HT клей со средней адгезией нанесен на оборотную сторону (внешняя сторона рулона), а клей с высокой адгезией («перманентный») нанесен на лицевую сторону (внутреннюю поверхность рулона). Это означает, что защитный слой закрывает клей со средней адгезией, а клей с высокой адгезией становится доступным при разматывании ленты. Клей со средней адгезией удаляется с многих типов фольги и лент, не оставляя следов. Во многих случаях ленту можно использовать несколько раз. Пользователю надлежит провести специальные испытания и определить пригодность данной продукции для предполагаемой области применения. Влагостойкий защитный слой упрощает процесс нанесения и легко отделяется от ленты. Полиэфирная основа ленты 3M 9425HT обладает размерной устойчивостью, улучшенными характеристиками для штанцевания и ламинирования, а также повышенной термостойкостью. Полуперманентная лента 3M™ 9449S содержит ламинирующий клей с низкой адгезией, находящийся под защитным слоем с одной стороны ленты. Защитный слой не имеет ) силиконового покрытия с оборотной стороны (со стороны клея), что позволяет создавать удобные в работе пользовательские этикетки, стабильно сохраняющие положение на прессе при печати и нанесении. Низкая клеящая способность позволяет легко отделять этикетки от субстратов, не оставляя или почти не оставляя следов клея. |
| --- | --- |

| Методики нанесения | Прочность клеевого соединения зависит от площади контакта клея с поверхностью. Если плотно прижать соединение, клей лучше соприкасается с поверхностью и обеспечивает более высокую прочность соединения. Для достижения оптимальной адгезии склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и однородными. К числу типичных растворителей для очистки поверхностей относятся изопропиловый спирт и гептан*. *Примечание. При работе с растворителями внимательно прочитайте правила техники безопасности в инструкции производителя и соблюдайте их. Идеальный диапазон температуры нанесения — от 70 °F до 100 °F (от 21 °C до 38 °C). Не рекомендуется наносить ленту на поверхность при температурах ниже 50 °F (10 °C), потому что затвердевший клей будет плохо наноситься на поверхность. Тем не менее, если нанести клей правильно, то даже при низкой температуре качество соединения, как правило, будет удовлетворительным. Исключением являются Полуперманентные ленты 3M 9425 и 9425HT, которые могут наноситься при низких температурах от 32 °F (0 °C). |
| --- | --- |
| Возможное применение | Пакеты или конверты с возможностью повторного закрытия. Закрепление на сердечнике рулона бумаги, фольги, лент, а также фиксация концов. Съемные наклейки и этикетки. Витрины магазинов. Закладки для книг. Крепление рекламных материалов. Съемные/заменяемые рекламные объявления. Временное закрепление защитного упаковочного материала, например, пенопласта или картона, используемого при транспортировке промышленных товаров. Съемные/заменяемые уплотнители из пеноматериалов. |
| Хранение | Хранить в оригинальных коробках при температуре 70 °F (21 °C) и относительной влажности 50%. |
| Срок хранения | При хранении в надлежащих условиях продукты сохраняют свои характеристики и свойства в течение двух лет от даты изготовления. |

| Техническая информация | Все технические сведения, рекомендации и прочие утверждения, приведенные в настоящем документе, основаны на результатах испытаний или практическом опыте, которые компания 3M считает достоверными, но не может гарантировать точность и полноту этой информации. |
| --- | --- |
| Использование продукта | Существует множество факторов, не контролируемых компанией 3M, известных и подконтрольных только пользователю, которые способны повлиять на возможность использования и характеристики продукта 3М в конкретных условиях применения. Учитывая многообразие факторов, влияющих на возможность использования и характеристики продукта 3М, вся ответственность за принятие решения о соответствии продукта предполагаемым целям и методам использования возлагается на пользователя. |
| Гарантия и информация об ограничении ответственности | Если иное не оговорено в других технических документах или не указано на упаковке соответствующего продукта, компания 3M гарантирует, что каждый продукт 3M соответствует заявленным техническим характеристикам на момент его поставки компанией 3M. КОМПАНИЯ 3М НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЛЮБЫМИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ДЛЯ ЛИЧНЫХ НУЖД ИЛИ ДЛЯ ПРОДАЖИ. Если продукт 3М не будет соответствовать условиям данной гарантии, единственным возмещением для пользователя будет, на усмотрение компании 3М, замена продукта или возмещение его покупной стоимости. |
| Ограничение ответственности | За исключением случаев, запрещенных законом, компания 3M не несет никакой ответственности за любые прямые, косвенные, специальные, случайные или закономерные убытки или потери, связанные с использованием данного продукта 3М, независимо от предъявляемой теории права, включая гарантию, контракт, халатность или прямую ответственность. |
|  | Данный продукт Отдела промышленных клеев и клейких лент изготовлен в соответствии с системой контроля качества компании 3M, зарегистрированной согласно требованиям стандарта ISO 9001:2008. |

| Отдел промышленных клеев и клейких лент Центр 3М, строение 225-3S-06 St.Paul, MN 55144-1000 800-362-3550 • 877-369-2923 (Факс) www.3M.com/industrial | Вторичная бумага 40% производственных бумажных отходов 10% бытовых бумажных отходов | 3М является торговой маркой компании 3М. Отпечатано в США. ©3M 2011 70070938561 (1/11) |
| --- | --- | --- |