4411N Лента специальная односторонняя

Техническая информация Сентябрь, 2012

| Описание продукта | 3Мтм Лента 4411N это полупрозрачная односторонняя лента для сложных работ по герметизации. Основа этой ленты – полимерная плёнка, плотная, гибкая и стойкая к истиранию. Очень мягкий и толстый акриловый адгезив обеспечивает превосходную герметизацию и долговечность. Эта лента создана для герметизации различного рода соединительных швов. Адгезив обладает хорошей адгезией к основе ленты, так что лента способна образовывать герметичные перекрытия. |
| --- | --- |

| Конструкция продукта | Защитный слой | 0,08 мм, матовая полиэфирная плёнка |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | 0,1 мм, |
|  | Адгезив | 0,9 мм, акриловый |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Цвет | Полупрозрачная |
|  | Плотность ленты | 0,82 г/куб.см |
|  | Прочность при разрыве (ASTM D-3759) | 21,8 Н/см |
|  | Удлинение до разрыва (ASTM D-3759) | 546 % |
|  | Отслаивание 90° (ASTM D-3330, сталь) | 13,4 Н/см |
|  | Прочность сращивания (лента поверх алюминия, 12 дюймов в минуту) | 17,5 Н/25 мм х 50 мм ширина ленты |
|  | Термостойкость | +90°С постоянно +150°С кратковременно |

| Нанесение | В зависимости от поверхности, нуждающейся в герметизации, следует применять одну из трех процедур нанесения: 1) Очистка при помощи 50% раствора изопропилового спирта в воде; 2) Очистка при помощи 50% раствора изопропилового спирта в воде, затем абразивная обработка зерном 180 (или меньше), затем удаление пыли при помощи 50% раствора изопропилового спирта в воде; 3) Очистка при помощи 50% раствора изопропилового спирта в вода, а затем нанесение праймера или грунта. Идеальные условия для нанесения ленты – температура от 21°С до 38°C с последующей выдержкой в течение 24 часов. Не рекомендуется наносить на поверхности с температурой ниже, чем 10°С. Если нанести ленту правильно, то низкие температуры соединение переносит отлично. Не удаляя защитный слой, нанесите ленту с легким прижимом рукой. Затем, используя мягкий валик, прижмите ленту со средним усилием. Удалите защитный слой. При помощи валика окончалтельно прижмите ленту. Такая процедура необходима, чтобы не допустить сбирания ленты. |
| --- | --- |
| Хранение | Хранить при температуре от +4 до +38°С и относительной влажности от 0 до 90% в заводской упаковке. Оптимальные условия хранения - 21°С и 50% относительной влажности. |
| Срок хранения | При правильном хранении, продукт сохраняет свои свойства 24 месяца с даты производства. Дата производства определяется из номера партии, начинающегося с буквы К с последующими пятью цифрами. Первые две обозначают год, а следующие три – порядковый номер дня в году. |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел промышленных клеев и клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: 7(495) 784 7474 Fax: 7(495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |