Scotch-Weld(

EPX( Адгезив DP100

Техническая информация Март 1996

Описание продукта

|  | DP100 – прозрачный двухкомпонентный эпоксидный адгезив, отверждающийся при комнатной температуре. Выпускается в двойных картриджах 3М Duo-Pak для использования с аппликатором 3М EPX. |
| --- | --- |

Основные свойства:

Быстрое отверждение – транспортная прочность при комнатной температуре достигается через 15 минут.

Прозрачность, высокая текучесть в неотвержденном состоянии и высокая стойкость к ударным нагрузкам.

Точное смешивание в пропорции 1:1.

Может наноситься с автоматическим аппликатором.

Предназначен для склеивания прозрачных материалов и герметизации.

Физические свойства

| (не для спецификации) |
| --- |
| Основа | Отвердитель |
| Модифицированная эпоксидная смола | Модифицированные меркаптаны |

Удельная плотность

|  | 1.16 | 1.15 |
| --- | --- | --- |

Вязкость при 27°

|  | 11500 сП | 13500 сП |
| --- | --- | --- |

Цвет

|  | Прозрачный | Прозрачный |
| --- | --- | --- |

Время жизни

3 - 5 минут при 24°С

|  | Время достижения транспортной прочности |
| --- | --- |

15 минут при 23°С

|  | Время полного отверждения |
| --- | --- |

24 часа

|  | Срок хранения | 15 месяца с момента производства при хранении в заводской упаковке при 20°C & 50 % относительной влажности воздуха |
| --- | --- | --- |

Характеристики

| (не для спецификации) | Прочность (Т-расслаивание) |
| --- | --- |

Измеряется на стали (0.8 мм), при 24°C.

3.5 N/cm

| Прочность на сдвиг | После отверждения в течении 5-ти дней при 24°C |
| --- | --- |

Перед склеиванием поверхности были очищены  растворителем, обработаны абразивным материалом и снова очищены растворителем.

МПа

Гальванизированная сталь

Холоднокатанная сталь

Алюминий

Медь

Нержавеющая сталь

Латунь

Акриловое стекло

ПВХ

Поликарбонат

Неопрен/Сталь

СБК/Сталь

АБС

Армированный пластик

6.7

6.9

9.0

6.6

6.2

4.8

1.9

2.3

2.1

0.1

0.4

3.6

6.6

|  | Долговечность | Прочность (в процентах к первоначальной) после 90 дней при 90% влажности воздуха и температуре 32°C |
| --- | --- | --- |

Перед склеиванием поверхности были очищены  растворителем, обработаны абразивным материалом и снова очищены растворителем.

|  | Алюминий | 100 | Алюминий обработанный праймером EC1945 B/A | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь | 100 | Сталь обработанная праймером EC1945 B/A | 100 |
|  | АБС | 100 | Армированный пластик |

100

Толщина 	Металлы 1.6 мм

Пластики 3 мм

Электрические свойства

|  | Диэлектрическая прочность | 41кВ/мм |
| --- | --- | --- |
| Объемное сопротивление |

2.7 x 1014 Oм/см

Термические свойства

Теплопроводность

Вт/(м °C)

0.180

Коэффициент термического расширения (см/см/°C)

- 50°C до 30°C   60 x 10-6

50°C до 110°C 209 x 10-6

|  | Условия хранения | Хранить при температуре 16 - 27 °C. С увеличением температуры время хранения уменьшается. | Используйте первыми образцы полученные первыми. |
| --- | --- | --- | --- |

Порядок применения

Поместить картридж DP100 в 3М ЕРХ аппликатор.

Снять с картриджа защитный колпачок.

Выпустить некоторое количество адгезива с тем, чтобы убедиться в свободном прохождении компонентов клея.

Присоединить соответствующую типу адгезива смешивающую насадку.

Нанести адгезив.

После окончания работы оставьте насадку на картридже, или снимите ее, вытрите наконечник картриджа, и закройте крышкой.

Чтобы снова использовать кратридж, снимите старую насадку с застывшим адгезивом или крышку, и присоедините новую смешивающую насадку.

Подготовка поверхности

Степень подготовки поверхности зависит от требуемой прочности соединения и от предполагаемых условий эксплуатации. Для большинства пластиков (исключая материалы с низкой поверхностной энергией - полиэтилен, полипропилен, ацетали) рекомендуется протереть поверхность растворителем (очиститель поверхности 3M VHB surface cleaner), обработать абразивным материалом типа  3M Scotchbrite 7447 и снова протереть растворителем. Этот метод может быть также использован для очистки металлов и материалов с порошковым окрашиванием.

Такая подготовка поверхности обеспечивает хорошую адгезию к металлам благодаря удалению масла, смол, пыли, непрочно прилегающей краски и прочих загрязнений.

Для очистки металлов может быть использована обработка мелкозернистой шкуркой.

Для металлов эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности рекомендуется перед склеиванием обработать металл праймером 3M Scotch-Weld 3901. Сочетание химической обработки поверхности с применением праймера обеспечат наибольшую долговечность соединения.

Удаление остатков адгезива

Остатки адгезива могут быть удалены следующими растворителями:

1) 3M VHB Surface Cleaner

(очиститель на основе изопропилового спирта)

2) 3M Scotch-Grip Solvent

(очиститель на основе кетонов)

3) 3M Industrial Cleaner (аэрозоль)

Информация по безопасности

Внимание!

Вызывает раздражение глаз и кожи. Избегать попадания на кожу и в глаза. При работе использовать средства защиты глаз и перчатки. Избегать продолжительного вдыхания паров. Избегать вдыхания пыли при механической очистке твердого адгезива.

Первая помощь:

При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды в течение 15 минут сохраняя глаза открытыми. Вызвать врача.

При попадании на кожу:

Промыть большим количеством теплой воды с мылом.

3M, Scotch-Weld и EPX являются торговыми знаками компании 3M.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел индустриальных клейких лент

125445 Москва	
ул. Смольная д.24/Д

Бизнес центр “Меридиан”

Tel:  (095) 784 7474

Fax: (095) 784 7475