Лента для герметизации

4412N

Техническая информация Февраль, 2009

| Описание продукта | 3Мтм Лента для герметизации 4412N это односторонняя лента для сложных работ по герметизации. Основа этой ленты – иономерная плёнка, плотная, гибкая и стойкая к истиранию. Очень мягкий и толстый акриловый адгезив обеспечивает превосходную герметизацию и долговечность. Эта лента создана для герметизации различного рода соединительных швов. Адгезив обладает хорошей адгезией к основе ленты, |
| --- | --- |

| Конструкция продукта | Защитный слой | 0,08 мм, матовая прозрачная полиэфирная плёнка |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | 0,1 мм, акриловый и этиленовый сополимер |
|  | Адгезив | 1,9 мм, акриловый |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Цвет | Прозрачная белая |
|  | Плотность ленты | 0,8 г/куб.см |
|  | Прочность при разрыве (ASTM D-3759) | 17,5 Н/см |
|  | Удлинение до разрыва (ASTM D-3759) | 530 % |
|  | Отслаивание 90° (ASTM D-3330, алюминий) | 17,5 Н/см |
|  | Прочность сращивания (лента поверх алюминия, 12 дюймов в минуту) | 17,5 Н/25 мм х 50 мм ширина ленты |
|  | Стойкость к воде под высоким давлением | Превосходная |
|  | Стойкость к влажности | Превосходная |
|  | Стойкость к термошоку | Превосходная |

| Доступные размеры | Стандартные ширины | 25 мм, 50 мм, 75 мм |
| --- | --- | --- |
|  | Стандартные длины | 10 м |
|  | Диаметр втулки | 76,2 мм |
|  | Погрешность нарезки | ± 0,8 мм |
|  | Погрешность толщины | ± 0,2 мм |

| Нанесение | В зависимости от поверхности, нуждающейся в герметизации, следует применять одну из трех процедур нанесения: 1) Очистка при помощи 50% раствора изопропилового спирта в воде; 2) Очистка при помощи 50% раствора изопропилового спирта в воде, затем абразивная обработка зерном 180 (или меньше), затем удаление пыли при помощи 50% раствора изопропилового спирта в воде; 3) Очистка при помощи 50% раствора изопропилового спирта в вода, а затем нанесение праймера или грунта. Идеальные условия для нанесения ленты – температура от 21°С до 38°C с последующей выдержкой в течение 24 часов. Не рекомендуется наносить на поверхности с температурой ниже, чем 10°С. Если нанести ленту правильно, то низкие температуры соединение переносит отлично. Не удаляя защитный слой, нанесите ленту с легким прижимом рукой. Затем, используя мягкий валик, прижмите ленту со средним усилием. Удалите защитный слой. При помощи валика окончалтельно прижмите ленту. Такая процедура необходима, чтобы не допустить сбирания ленты. |
| --- | --- |

| Отслаивание под углом 90 градусов (Н/см) |  | Подготовка поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | ИПС/вода | Абразив | 3М 111 | 3М 94 |
|  | Непокрытый алюминий | 16,8 | 23,3 | 34,3 | - |
|  | Анодированный алюминий | 22,8 | 22,6 | 36,4 | - |
|  | Непокрытая сталь | 13,4 | 23,3 | 32,3 | - |
|  | Оцинкованная сталь | 16,5 | 22,6 | 34,5 | - |
|  | Нержавеющая сталь | 20,1 | 24,5 | 34,9 | - |
|  | Белая акриловая краска | 8,7 | 20,6 | 23 | - |
|  | Прозрачная эпоксидная краска | 13,1 | 21,1 | 34,9 | - |
|  | Прозрачная акриловая краска | 17 | 25,2 | 35,9 | - |
|  | Поливинилфторидная краска | 10,2 | 17 | 19,9 | - |
|  | Стеклопластик | 10,9 | 17,3 | 36 | - |
|  | АБС | 4,1 | 18,2 | 20,7 | 34,7 |
|  | Прозрачный акрил | 6,8 | 13,3 | 6,3 | 35,4 |
|  | Нейлон 6/6 | 21,8 | 20,6 | 36,4 | 35,5 |
|  | Прозрачный поликарбонат | 5,1 | 17 | 14,1 | 36 |
|  | Полипропилен | 5,8 | 8,7 | 6 | 2,7 |
|  | Черный ПВХ | 15,8 | 18,2 | 24 | 36 |
|  | Виниловые панели | 13,3 | 17 | 31,1 | 35,7 |
|  | Стекло | 13,8 | - | 28,2 | - |
|  | 4412N основа | 24,1 | - | 36 | - |

| Хранение | Хранить при температуре 21°С и относительной влажности 50% в заводской упаковке |
| --- | --- |

| Срок хранения | При правильном хранении, продукт сохраняет свои свойства 24 месяца |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |