8069Е

Эластичная герметизирующая лента

| Техническая информация | Сентябрь 2014 |
| --- | --- |

| Описание продукта | 3М 8069Е FAST-D это самоклеющаяся, непроницаемая для воздуха, пара, влаги лента с агрессивным акриловым клеем на обеих сторонах уникальной эластомерной пленки. Лента FAST-D имеет красный полиэтиленовый защитный слой |
| --- | --- |
| Основные особенности | Агрессивный акриловый клей для соединения с алюминием, оцинкованным металлом, гипсом, фанерой и другими строительными материалами Прочная при разрыве и прокалывании основа Герметизация вокруг гвоздей и скоб Возможность нанесения при низких и высоких температурах (от -20 до +50°С) |

| Конструкция |  | Клеевой слой | Акриловый |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цвет | Бежевый |
|  |  | Основа | Патентованный полимер |
|  |  | Защитный слой | Красный полиэтилен, 0,110 мм |
|  |  | Толщина ленты | 0,475 мм |
|  |  | Толщина клеевого слоя | 0,130 мм |
| Список материалов, совместимость с которыми была протестирована интститутом IFT Rosenheim |  | Анодированный алюминий Штукатурка HASIT 150 Бетон С35 Дерево лакированное Дерево ПВХ, белый, непластифицированный Мембраны: o Ampatex DB90 o Öko Natur vapour barrier (Isozell) o Folag Starvap D2 (PO) o Isover Vario KM (PA) o Siga Majpell (PE) o D-Tack Tacolau (Alu Coating surface) |
| Типичные физические свойства | Замечание: следующая техническая информация является репрезентативной, и не должна быть использована в качестве спецификации |
|  | Адгезия к стали | 54 Н/100мм |  |
|  | Адгезия к ПЭ | 42 Н/100 мм |  |
|  | Адгезия к ОСП | 47 Н/100 мм |  |
|  | Адгезия к алюминию | 62 Н/100мм |  |
|  | Изоляция проколов | Соответствует стандарту ASTM 1970 |
|  | Водопроницаемость | 3,1 м |  |
|  | Температура эксплуатации | От - 20(С до +60(С |  |
|  | Температура нанесения | От - 20(С до +50(С |  |

| Рекомендации по использованию | Для лучших результатов наносит ленту 8069 при температуре от -20 до +50°С на сухие поверхности без пыли, непрочно держащихся участков и пустот. НА бетон можно наносить ленту после не менее 7 дней сушки |
| --- | --- |
| Применения | Сращивание строительных мембран |
| Хранение | Храните при нормальных условиях (20(С - 25(С) и 40%-60% относительной влажности |
| Срок хранения | Для получения лучших результатов используйте ленту в течение 12 месяцев со дня отгрузки со склада 3М |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел промышленных клеев и клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: +7(495) 784 7474 Fax: +7 (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |