Scotch-Mount(

# 4032 Двусторонняя лента на вспененной основе

Техническая информация

Изменения 	:   Февраль1996

Выпуск	:	  Ноябрь 1993

| Описание продукта | Двусторонняя клейкая лента на полиуретановой основе с жестким акриловым адгезивом типа А-20. | Характеризуется высокой прочностью соединения на отрыв, высокой стойкостью к растворителям и температуре, | высокими показателями прочности соединения при нагрузке на сдвиг. Прочность соединения возрастает со временем. |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Тип адгезива | Акриловый | 3M номер : A-20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Полиуретановая, вспененная (открытые ячейки) | Плотность пены 320 кг/м3 |
|  | Толщина (ASTM D-3652) |  |  |
|  | Лента Защитный слой Общая | 0.80 мм 0.08 мм 0.88 мм |  |
|  | Разброс толщин | 0.64-1.02 мм |  |
|  | Защитный слой | Зелёная клетчатая бумага |  |
|  | Цвет ленты | Натуральный |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C @ 50 % относительной влажности воздуха |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Прочность на сдвиг материал - нержавеющая сталь, перекрытие 3.23 кв. см., 100 часов | 2000 г при 20°C 1500 г при 50°C 1000 г при 65°C 1000 г при 90°C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура эксплуатации: максимальная Краткая (Часы/минуты) Длительная (Дни/недели) минимальная | 190°C 105°C |  |
|  | Прочность на нормальный разрыв материал - алюминий, площадь 6.45 кв. см, скорость 50 мм/мин | 41.5 H / см2 | См. ниже |
|  | Стойкость к действию растворителей | При выдержке в углеводородных растворителях видимых признаков деградации нет |  |
|  | Стойкость к действию УФ-излучения | После 7-ми дневной выдержки в УФ-камере видимых признаков деградации нет |  |

Дата:             Февраль 1996

4032 Двусторонняя лента

на  вспененной  основе.

| Дополнительная информация о продукте | Стойкость к низкой температуре при -30°C При изгибе вокруг оправки d6.4мм видимых повреждений нет | Теплопроводность (Вт/М Кельвин) 0.062 | Диэлектрические свойства (В/25м) 200-300 |
| --- | --- | --- | --- |

| Порядок применения | 1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности. 2. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности | должны быть чистыми, сухими и прочными. Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с растворителями. 3. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 38°C. | Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| --- | --- | --- | --- |

| Применение | Лента 4032 на вспененной эластичной полиуретановой основе имеет высокие внутренние прочностные характеристики, что делает её идеальной для долговременных соединений. | Отличные характеристики ленты при низких температурах позволяют использовать её в морозильниках, снегоуборочных машинах и т.д.. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва, 125445, ул. Смольная, дом 24/Д Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |