VHB(

4915 Двусторонняя клейкая лента на вспененной акриловой основе.

Техническая информация

Изменения 	:  Март 1996

Выпуск	:	  Январь 1995

Описание продукта

|  | Специальная лента 4915 | 4915 - прозрачная акриловая VHB лента. Прозрачность этой ленты делает её идельной для соединения прозрачных материалов или для случаев, когда необходима невидимая линия соединения. | Эта лента имеет более низкие показатели при растяжении, сдвиге и отрыве по сравнению с другими лентами VHB. |
| --- | --- | --- | --- |

Физические свойства

(не являются спецификацией)

Тип адгезива

|  | Акриловый |
| --- | --- |
| Толщина (ASTM D-3652) |

Лента

Защитный слой

Общая

1.50 мм

0.13 мм

| 1.63 мм |
| --- |
| Плотность | 960 кг/м3 |

Защитный слой

|  | Плёнка, цвет красный |
| --- | --- |

Цвет ленты

|  | Прозрачный |
| --- | --- |
| Срок хранения | 24 месяца с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |

Характеристики

(не являются спецификацией)

Прочность на сдвиг материал - нержавеющая сталь, перекрытие 3.23 кв. см., 100 часов

1000г при 22°C

500г при 66°C

500г при 93°C

Температура эксплуатации:

максимальная

Краткая (Часы/минуты)

Длительная (Дни/недели)

минимальная

190°C

105°C

Прочность на нормальный  разрыв

материал - алюминий, площадь 6.45 кв. см, скорость 50 мм/мин

69 H/см2

Адгезия к нержавеющей стали (отслаивание)

| угол 90°, комн. темп.,72 ч выдержка, скорость 300 мм/мин | 21 Н/10мм |
| --- | --- |

Дата:                Март 1996

4915F Акриловая лента

на вспененной  основе.

Характеристики (продолжение)

(не являются спецификацией)

Стойкость к растворителям

| 3 цикла погружения по 20 с | После проведения испытаний с большинством растворителей включая бензин, реактивное топливо JP-4, минеральные спирты, моторные масла, аммониевые очистител, ацетон, метил этиловый кетон заметных изменений нет. Воздушная сушка 20 секунд. |
| --- | --- |
|  | Стойкость к действию УФ-излучения |

После 346 ч выдержки в УФ-камере изменений нет.

| Поверхности | Этот продукт применяется для материалов с высокой поверхностной энергией как например стекло, металл или акриловые полимеры | Окрашеные поверхности оценивать в каждом отдельном случае. | Соединения с полипропиленом и каучуками не рекомендуется. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Порядок применения |
| --- | --- |

1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности.

2. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности

должны быть чистыми, сухими и прочными. Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с растворителями.

| 3. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 38°C. | Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| --- | --- |

Применение

|  | Ленты VHB подходят как для внутреннего, так и для наружного промышленого применения. Во многих случаях они могут заменить заклёпки, сварку, жидкие клеи и другие способы постоянного соединения. Каждый продукт семейства VHB имеет свои специфические силовые характеристики, как, например, прочность на растяжение, сдвиг и отслаивание, устойчивость к растворителям, влаге и пластификаторам. Пользователь должен тщательно оценивать условия применения продукта, особенно если планируется применение в экстремальных условиях окружающей среды. |
| --- | --- |

Ленты VHB подходят для применения с самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованое дерево, большинство пластиков, композитов и металлов.

Пластики, соединение с которыми проблематично:

полипропилен, фторопласт, силиконы и другие материалы с низкой поверхностной энергией.

Соединение с пластифицированным винилом зависит от концентрации пластификатора который может уменьшать силу соединения;

Лента 4945 наиболее устойчива к пластификаторам.

Соединение с поверхностями с гальваническими покрытиями потенциально проблематично и должно тщательно оцениваться в каждом отдельном случае.

Для предотвращения коррозии на меди или латуни необходимо использовать только материалы с покрытием.

Для любых поверхностей, соединение с которыми вызывает вопросы рекомендуется проводить дополнительную оценку.