Высоко-прочная  пенополиуретановая пена  для структурного остекления

Серия V2100 Thermalbond® специально разработан  для обеспечивают следующих преимуществ:

• Структура с открытыми порами позволяет воздуху и влаге  достигать силикон для оптимального отверждения.

• Полу-жесткий пенополиуретан  совместим со всеми видами протестированного силикона .

• Низкая теплопроводность улучшает показатели стены и может поддерживать LEED точки.

• Отличная устойчивость к колебаниям температуры, образованию плесени и окислению.

• Особенности полиэтиленового лайнера, позволяет  легко его удалять, без разрывов.

Доступные размеры

• Стандартная толщина:

V2100: 3,2, 4,8, 6,4, 8,0 и 9,5 мм и 12,5.

• Стандартная длина рулона зависит от толщины. Подходит для применения на месте структурного остекления.

Применение/назначение :

• Создание нужного зазора для двух- и четырехсторонних

структурных систем остекления.

THERMALBOND® V2100 Series – Свойства

Тесты проводились с использованием стандартных процедур тестирования. Представленные значения являются типичными и не должны использоваться

для спецификации.

| Показатель | Значение | Тест метод |
| --- | --- | --- |
| Плотность (кг/м3) | 497 | ASTM D-1667 |
| Сопротивление сжатию 10% (кПа) | 214 | ASTM D-1667 |
| Твердость (Шор А) | 35 | ASTM D-2240 |
| Усилие растяжения (кПа) | 1241 | ASTM D-412 |
| Растяжение (%) | 125 | ASTM D-412 |
| Динамическая адгезия при отрыве (кПа) 15 мин | 379 | NTP-11 |
| Динамическая адгезия при сдвиге (кПа) 15 мин | 276 | NTP-5 |
| Статическая адгезия при отрыве часы нагрузка 7кПа | 2000+ | NTP-57 |

Важно:

• Обратитесь к  производителю силикона, чтобы подтвердить совместимость . Из-за многочисленных переменных, участвующих в структурном остеклении,  каждый проект должен быть индивидуально протестирован у производителя силикона для совместимости между Thermalbond®, силиконом  и всеми другими компонентами.

• Поверхности должны быть чистыми и свободными от масла, жира, влаги, пыли и грязи. Изопропиловый спирт хорошо подходит  для очистки поверхности.

• Нанесите равномерный давление 103 кПа (15 фунтов на квадратный дюйм) для образования хорошего контакта между материалом  и лентой.

температура поверхности должна быть в пределах от 16 ° C до 52 ° C (60 ° F и 125 ° F). Не рекомендуется применять эти ленты при температурах ниже 16 ° C (60 ° F), т.к. клей не текуч  в таком состоянии, что может привести к плохим связи.

• Рекомендуемая температура хранения от -40 ° C до 82 ° C (-40 ° F до 180 ° F).

Срок годности:

Через 12 месяцев после даты продажи, при хранении в оригинальной упаковке при комнатной температуре.

Обратите внимание: Из-за того что Производитель  не можем предвидеть или контролировать каждое потенциальное применение, мы настоятельно рекомендуем  тестирование этого продукта под индивидуальные условия применения / использования перед использованием.

Thermalbond® V2100 является разделительным (формирует зазор)  материалом, и не предназначен, чтобы быть структурным компонентом.