Клеепереносящие ленты Scotch( 465 и 924

Техническая информация

Изменения 	: Февраль 1996

Product Description

Клеепереносящая лента 465

| 924 - версия ленты 465 для применения с аппликатором типа 3M ATG . | A-40- акриловый адгезив средней жесткости. Характеризуется высокой начальной адгезией и хорошей устойчивостью на сдвиг. Сила клеевого соединения немного увеличивается с течением времени | Использование 924 ленты в апликаторе ATG обеспечивает скорость и контроль нанесения ленты на поверхность. |
| --- | --- | --- |

Физические свойства

| (не являются спецификацией) | Тип адгезива | Акриловый средней жесткости | 3M номер : A-40 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина (ASTM D-3652) |

Лента

Защитный слой

Общая

50 мкм

100 мкм

150 мкм

Защитный слой

|  | Бумага |
| --- | --- |

Цвет ленты

|  | Светлый |
| --- | --- |
| Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |

Характеристики

(не являются спецификацией)

Адгезия к стали

ASTM D-3330

|  | 2.7 Н/10мм |
| --- | --- |

Устойчивость к сдвигу

Средняя

Температура эксплуатации:

максимальная

Краткая (Часы/минуты)

Длительная (Дни/недели)

минимальная

120 °C

80 °C

| -30 °C |
| --- |
| Стойкость к растворителям | Высокая |
|  | Устойчивость к УФ |

Отличная

|  | Дополнительная Информация о продукте | Это “постоянный” адгезив в том смысле, что он не теряет своих качеств, когда нанесен между двумя непроницаемыми поверхностями . | Адгезив характеризуется хорошей когезией, что исключает просачивание адгезива сквозь бумагу. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Порядок применения |
| --- | --- |

1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности.

2. Соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными.

Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт.

| 3. Оптимальная температура нанесения ленты 20( С - 38( С. | Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10( С по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| --- | --- |

Применения

Адгезив А40 хорошо подходит для соединения вместе таких материалов, как : металлы, краски стекло, дерево, бумага и пластики.

Высоко скоростная “летучая” склейка на большинстве сортов бумаги

Склейка фольги, пленок и тканей.

Прикрепление этикеток, инструкций, фотографий, изолирующих прокладок

Прикрепление металлических и пластиковых табличек.

Фиксация начала рулона

Установка рекламных постеров и т.д.

Монтаж каучуковых или фотополимерных печатных пластин.

Разнообразные соединения, где требуется высокая начальная адгезия, легко удаляемый защитный слой и тонкая долговременная связь

3M is a trademark of the 3M Company.