VHB(

4905F Лента монтажная двусторонняя

Техническая информация Июль 2013

| Описание продукта | 4905F - прозрачная монтажная лента с основой из вспененного акрила с адгезивом типа VHB. Прозрачность этой ленты делает её идеальной для соединения прозрачных материалов или для случаев, когда необходима невидимая линия соединения. Эта лента имеет несколько более низкие показатели при растяжении, сдвиге и отрыве по сравнению с другими лентами VHB. |
| --- | --- |

| Физические свойства (не для спецификации) | Тип адгезива | Акриловый |
| --- | --- | --- |
|  | Толщина (ASTM D-3652) |  |
|  | Лента Защитный слой Общая | 0.50 мм 0.13 мм 0.63 мм |
|  | Плотность | 960 кг/м3 |
|  | Защитный слой | Красная полимерная пленка |
|  | Цвет ленты | Прозрачный Данная лента прозрачна, однако, ее оптическая прозрачность НЕ гарантирована |
| Характеристики (не для спецификации) | Адгезия к нержавеющей стали (отслаивание) угол 90°, комн. темп.,72 ч выдержка, скорость 300 мм/мин | 21 Н/10мм | 21 Н/10мм |  |
|  | Прочность на статический сдвиг материал - нержавеющая сталь, перекрытие 3.23 кв. см., 1000 минут | 1000г при 22°C 500г при 66°C 500г при 93°C |
|  | Температура эксплуатации: максимальная Краткая (Часы/минуты) Длительная (Дни/недели) | 150°C 90°C |
|  | Прочность на нормальный разрыв материал - алюминий, комн. темп., площадь 6.45 кв. см, скорость 50 мм/мин | 690 кПа |  |
|  | Стойкость к действию УФ-излучения | После 346 ч выдержки в УФ-камере изменений прозрачности нет. |

| Поверхности | Этот продукт применяется для материалов с высокой поверхностной энергией как например стекло, металл или акриловые полимеры Окрашенные и лакированные поверхности следует оценивать в каждом отдельном случае. Соединения с фторопластом, полиэтиленом, полипропиленом и резинами не рекомендуется. |
| --- | --- |
| Порядок применения | 1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности. 2. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт. Соблюдайте правила безопасности при работе с растворителями. 3. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 40°C. Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях, адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| Применение | Ленты VHB подходят как для внутреннего, так и для наружного промышленного применения. Во многих случаях они могут заменить заклёпки, сварку, жидкие клеи и другие способы постоянного соединения. Каждый продукт семейства VHB имеет свои специфические силовые характеристики, как, например, прочность на растяжение, сдвиг и отслаивание, устойчивость к растворителям, влаге и пластификаторам. Пользователь должен тщательно оценивать условия применения продукта, особенно если планируется применение в экстремальных условиях окружающей среды. Ленты VHB подходят для применения с самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованное дерево, большинство пластиков, композитов и металлов. Соединение с пластифицированным винилом зависит от концентрации пластификатора, который может уменьшать силу соединения. Наиболее устойчива к пластификаторам лента 4945. Соединение с поверхностями с гальваническими покрытиями потенциально проблематично и должно тщательно оцениваться в каждом отдельном случае. Для предотвращения коррозии на меди или латуни, на эти материалах следует нанести лак. Для любых поверхностей, соединение с которыми вызывает вопросы, рекомендуется проводить дополнительную оценку. |
| Срок хранения | 24 месяца с даты отгрузки со склада 3М при условии хранения в оригинальной упаковке при 21(С и 50% относительной влажности. Для получения дополнительной информации о продукте обращайтесь в компанию «3М Россия» по телефону +7(495) 784-74-74 |
| Дополнительная информация |  |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва, 121614 Ул. Крылатская дом 17 стр. 3 Бизнес-парк «Крылатские Холмы» Tel: +7(495) 784 7474 Fax: +7(495) 784 7475