Техническая информация Март 2001

| Описание продукта | Акриловая VHB лента 5952 – это двусторонняя клейкая лента толщиной 1.1 мм, предназначенная для соединения разнообразных поверхностей, в том числе многих пластиков с низкой поверхностной энергией и окрашенных поверхностей, а также металлов. Эластичность основы увеличивает площадь контакта с поверхностью. |
| --- | --- |

| Физические свойства | Тип адгезива | Для материалов с низкой поверхностной энергией |  |
| --- | --- | --- | --- |
| не для | Основа | Акриловая пена (закрытые ячейки) |  |
| спецификации | Толщина (ASTM D-3652) | 1.1 мм. |  |
|  | Плотность | 640 кг/м3 |  |
|  | # Защитный слой | Красная полиэтиленовая пленка |  |
|  | Цвет ленты | Черный |  |
|  | Срок хранения | 24 месяца с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 21°C и относительной влажности 50 % |  |

| ## Характеристики не для спецификации | Прочность на статический сдвиг материал - нержавеющая сталь | 1500г./3.2 см2 – 10000 мин. при 22С 500г./3.2 см2 – 10000 мин. при 70С 500г./3.2 см2 – 10000 мин. при 93С 250г./3.2 см2 – 10000 мин. при 121С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная температура эксплуатации: | Краткая (Часы/минуты) Длительная (Дни/недели) |  | 150°C 120°C |
|  | Прочность на нормальный разрыв (материал – алюминий) | 830 кПа |  |  |
|  | Адгезия к нержавеющей стали (отслаивание) | 44 Н/10мм |  |  |
|  | Стойкость к действию растворителей | Высокая |  |  |

| Порядок применения | Для получения максимально прочного соединения поверхности должны быть тщательно очищены смесью изопропилового спирта с водой (1:1). Соблюдайте рекомендации производителя по технике безопасности при работе с растворителями. Оптимальная температура нанесения ленты – от 21 до 38С, время образования соединения – 72 часа. Нанесение ленты на поверхности с температурой ниже 10С не рекомендуется. |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел клейких лент и адгезивов 125445 Москва ул. Смольная д.24/Д Бизнес центр “Меридиан” Тел.: (095) 784 7474 Факс: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |