Техническая информация 4936F Сентябрь 2002

| Описание продукта | 4936F – эластичная акриловая лента на вспененной основе, способная соединять пластифицированный винил благодаря специально разработанному адгезиву, устойчивому к миграции пластификатора. Кроме того, адгезив хорошо применим на различных красках и грунтовках. | Повышенная мягкость и эластичность ленты также позволяют получить более полный контакт с поверхностью при соединении жестких материалов и шероховатых поверхностей. По причине высокой эластичности лента имеет меньшую прочность на отслаивание, на растяжение и на сдвиг по сравнению с другими лентами VHB | Основное преимущество 4936F – более качественное соединение с неровными поверхностями, а также лучший внешний вид в видимых соединениях на прозрачных поверхностях. Лента 4936 пригодна для многих внутренних и наружных промышленных применений. |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические | Тип адгезива | Акриловый |  |
| --- | --- | --- | --- |
| свойства | Плотность основы | 720 кг/м3 |  |
| не для спецификации | Толщина (ASTM D-3652) | Лента Защитный слой Общая | 0.64 мм 15% 0.10 мм 0.74 мм |
|  | Основа | Акриловая, вспененная (закрытые ячейки) |  |
|  | Защитный слой | PE |  |
|  | Цвет ленты | Темно-серый |  |
|  | Срок хранения | 24 месяца с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 21°C и относительной влажности 50 % |  |

| Характеристики | Адгезия к нержавеющей стали (отслаивание) угол 90°, комн. темп.,72 ч выдержка, скорость 300 мм/мин | 30 Н/10мм |
| --- | --- | --- |
| не для спецификации | Прочность на статический сдвиг материал - нержавеющая сталь, перекрытие 3.23 кв. см., 10000 минут | 1000г при 22°C 500г при 70°C |
|  | Максимальная температура эксплуатации: Краткая (Часы/минуты) Длительная (Дни/недели) | 150°C 93°C |
|  | Прочность на нормальный разрыв материал - алюминий, комн. темп., площадь 6.45 кв. см, скорость 50 мм/мин | 62Н/см2 |

| Порядок применения | 1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности. 2. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. | Типичный растворитель для очистки поверхности – смесь изопропилового спирта с водой. Соблюдайте соответствующие правила безопасности при работе с растворителями. 3. Оптимальная температура нанесения ленты 21°C - 38°C. | Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 15°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| --- | --- | --- | --- |

| Примечание | Некоторые красители и пластики содержат добавки, которые влияют на адгезию. Возможность соединения с такими поверхностями должно оцениваться очень осторожно; действие этих добавок можно устранить тщательной очисткой и подготовкой поверхности. Условия высокой влажности и высокой температуры могут повлиять на адгезию со стеклом, вследствие конденсации влаги. Для увеличения адгезии со стеклом рекомендуется использовать специальную грунтовку (силановый промоутер адгезии), повышающую долговечность и прочность соединения. |
| --- | --- |

| Применения | Этот продукт пригоден, в частности, для соединения загрунтованного дерева, анодированного алюминия и ПВХ. Адгезив устойчивый к действию пластификатора, также позволяет соединять детали из гибкого ПВХ. | Эластичность основы обеспечивает хороший контакт со стеклянной поверхностью и препятствует образованию воздушных пузырей. Может требовать применения грунтовок | Лента VHB 4936F отлично показала себя в соединении текстурированных поверхностей, как например дерево. (Следует использовать грунтовку для получения однородной поверхности.) |
| --- | --- | --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.