VHB(

4912 Двусторонняя клейкая лента на вспененной акриловой основе.

Техническая информация

Изменения 	:  Март 1996

Выпуск	:	  Ноябрь 1993

Описание продукта

|  | Двусторонняя лента на вспененной акриловой основе с адгезивом, характеризующаяся особо высокой и долговременной прочностью соединения. | Стойкость к действию растворителей, температуры и УФ излучения делает ленты VHB пригодными для использования как внутри, так и вне помещения. . |
| --- | --- | --- |

Физические свойства

(не являются спецификацией)

Тип адгезива

|  | Акриловый | 3M номер : A-30 |
| --- | --- | --- |
|  | Толщина (ASTM D-3652) |

Лента

Защитный слой

Общая

2.00 мм

0.08 мм

2.08 мм

Основа

Акриловая вспененная

| (закрытые ячейки) |
| --- |
| Плотность | 730 кг/м3 |

Защитный слой

Красная бумага (клетчатая)

Полимерная пленка

Цвет ленты

|  | Белый |
| --- | --- |
| Срок хранения | 24 месяца с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |

Характеристики

(не являются спецификацией)

Прочность на сдвиг материал - нержавеющая сталь, перекрытие 3.23 кв. см., 100 часов

1500 г при 20°C

1000 г при 65°C

750 г при 90°C

Температура эксплуатации:

максимальная

Краткая (Часы/минуты)

Длительная (Дни/недели)

минимальная

150°C

93°C

Прочность на нормальный  разрыв

материал - алюминий, площадь 6.45 кв. см, скорость 50 мм/мин

65 H/см2

Адгезия к нержавеющей стали (отслаивание)

| угол 90°, комн. темп.,72 ч выдержка, скорость 300 мм/мин | 30 Н/10мм |
| --- | --- |

Дата:                Март 1996

4912  Акриловая лента

на вспененной  основе.

Характеристики (продолжение)

(не являются спецификацией)

Стойкость к растворителям

| 3 цикла погружения по 20 с | После проведения испытаний с большинством растворителей включая бензин, реактивное топливо JP-4, минеральные спирты, моторные масла, аммониевые очистители, ацетон, метил, этиловый кетон, заметных изменений нет. Воздушная сушка 20 секунд. |
| --- | --- |
|  | Стойкость к действию УФ-излучения |

Отличная

Порядок применения

1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности.

2. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с растворителями.

Иногда необходимо предварительное покрытие или обработка для выравнивания поверхности

а. Большинство пористых или зернистых материалов требуют покрытия для выравнивания поверхности

b. Некоторые материалы (медь, латунь, пластифицированный винил) требуют предварительной обработки или покрытия для предохранения взаимодействия между адгезивом и материалом.

3. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 38°C.

Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже  10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале.

Время достижения полного соединения можно уменьшить если соединение выдерживать при повышенной температуре (65°C в течение одного часа)

В н и м а н и е.

Применение ленты 4930 при низких температурах и предельных нагрузках должно оцениваться в каждом отдельном случае.

Для температур от 0 до 10°C. применяйте ленту 4951

Дата:                Март 1996

4912  Акриловая лента

на вспененной  основе.

Применение

|  | Ленты VHB подходят как для внутреннего так и для наружного промышленного применения. Во многих случаях они могут заменить заклёпки, сварку, жидкие клеи и другие способы постоянного соединения. Каждый продукт семейства VHB имеет свои специфические силовые характеристики, как, например, прочность на растяжение, сдвиг и отслаивание, устойчивость к растворителям, влаге и пластификаторам. Пользователь должен тщательно оценивать условия применения продукта, особенно если планируется применение в экстремальных условиях окружающей среды. |
| --- | --- |

Ленты VHB подходят для применения с самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованное дерево, большинство пластиков, композитов и металлов.

Пластики, соединение с которыми проблематично:

полипропилен, фторопласт, силиконы и другие материалы с низкой поверхностной энергией.

Соединение с пластифицированным ПВХ зависит от концентрации пластификатора который может выделяться и уменьшать силу соединения;

Лента 4945 наиболее устойчива к пластификаторам.

Соединение с поверхностями с гальваническими покрытиями потенциально проблематично и должно тщательно оцениваться в каждом отдельном случае.

Для предотвращения коррозии на меди или латуни необходимо использовать только материалы с покрытием.

Для любых поверхностей, соединение с которыми вызывает вопросы, рекомендуется проводить дополнительную оценку.