Техническая информация Сентябрь 2002

| Описание продукта | 4943 – эластичная лента на вспененной акриловой основе, позволяющая производить соединение при низких температурах (выше 0°С). Состав адгезива позволяет использовать продукт на различных материалах. Повышенная эластичность продукта обеспечивает контакт с поверхностью при соединении жестких материалов и материалов с неровной поверхностью. Специальное преимущество 4943 – более однородное уплотнение на неровной поверхности. Устойчивость к воздействию растворителей, ультрафиолетового излучения, высоких и низких температур, делает продукты VHBTM пригодными для различных применений как вне, так и внутри помещения. |
| --- | --- |

| # Физические | Тип адгезива | Акриловый |
| --- | --- | --- |
| свойства | Плотность основы | 720 кг/м3 |
| не для | Толщина (ASTM D-3652) |  |
| спецификации | Лента Защитный слой Общая | 1.10 мм ±10% 0.10 мм 1.20 мм |
|  | Защитный слой | Прозрачная пленка |
|  | Цвет ленты | Серый |
|  | Срок хранения | 24 месяца с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 21°C и относительной влажности 50 % |

| Характеристики | Адгезия к нержавеющей стали (отслаивание) угол 90°, комн. темп.,72 ч выдержка, скорость 300 мм/мин | 44.0 Н/10мм |
| --- | --- | --- |
| не для спецификации | Прочность на статический сдвиг материал - нержавеющая сталь, перекрытие 3.23 кв. см., 10000 минут | 1000г при 20°C 500г при 70°C |
|  | Температура эксплуатации: максимальная Часы/минуты Дни/недели | 150°C 90°C |
|  | Прочность на нормальный разрыв (материал - алюминий, комн. темп., площадь 6.45 кв. см, скорость 50 мм/мин ) | 585 кПа |
|  | Устойчивость к растворителям | После проведения испытаний с большинством растворителей включая бензин, реактивное топливо JP-4, минеральные спирты, моторные масла, аммониевые очиститель, ацетон, метил этиловый кетон, заметных изменений нет. Воздушная сушка 20 секунд. |
|  | Устойчивость к УФ излучению | Отличная |

| Дополнительная информация о продукте | Прочность соединения зависит от степени контакта адгезива с поверхностью. Приложенное давление увеличивает степень контакта и повышает прочность связи. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. Типичный растворитель для очистки поверхности – смесь изопропилового спирта с водой. Соблюдайте соответствующие правила безопасности при работе с растворителями. Для некоторых поверхностей может потребоваться применение грунта (праймера) перед соединением. | а. Большинство пористых или волокнистых материалов требуют применения грунта для получения однородной поверхности. б. Некоторые материалы, (в том числе медь, латунь, пластифицированный винил) требуют покрытия для предотвращения взаимодействия материала с адгезивом В ленте 4943 использован уникальный низкотемпературный акриловый адгезив, позволяющий наносить ленту при низких температурах (выше 0°С). | При комнатной температуре адгезив обеспечивает отличную начальную адгезию ко многим материалам. - Низкотемпературные применения - Большинство акриловых адгезивов имеет очень низкую начальную адгезию при температурах ниже 0°С. Лента на вспененной акриловой основе 4943 была специально разработана для монтажа знаков и конструкционных материалов, в том числе соединения холодных материалов при температуре выше 0°С. - Применения при комнатной температуре При комнатной температуре 4943 обеспечивает лучшую начальную адгезию чем остальные ленты семейства VHB. Это может быть существенно для различных применений, требующих более агрессивного адгезива. |
| --- | --- | --- | --- |
| Применение | Ленты VHB подходят как для внутреннего, так и для наружного промышленного применения. Во многих случаях они могут заменить заклёпки, сварку, жидкие клеи и другие способы постоянного соединения. Каждый продукт семейства VHB имеет свои специфические силовые характеристики, как, например, прочность на растяжение, сдвиг и отслаивание, устойчивость к растворителям, влаге и пластификаторам. Пользователь должен тщательно оценивать условия применения продукта, особенно если планируется применение в экстремальных условиях. | Ленты VHB подходят для применения с самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованное дерево, большинство пластиков, композитов и металлов. Пластики, соединение с которыми проблематично: полипропилен, фторопласт, силиконы и другие материалы с низкой поверхностной энергией. Соединение с пластифицированным винилом зависит от концентрации пластификатора, который может уменьшать силу соединения. | Наиболее устойчивы к миграции пластификаторов ленты 4941 и 4945. Соединение с поверхностями с гальваническими покрытиями потенциально проблематично и должно тщательно оцениваться в каждом отдельном случае. Для предотвращения коррозии на меди или латуни необходимо использовать только материалы с лаковым покрытием. Для любых поверхностей, соединение с которыми вызывает вопросы, рекомендуется проводить дополнительную оценку. |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 125445 Москва ул. Смольная д.24/Д Бизнес центр “Меридиан” Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |