Техническая информация Июнь 2003

| Описание продукта | 4611F –двусторонняя темно-серая лента на вспененной акриловой основе с акриловым адгезивом, обладающим высокой начальной адгезией | Отличная температурная стойкость позволяет соединять материалы перед окраской порошковыми красками. |
| --- | --- | --- |

| Физические | Тип адгезива | Акриловый |
| --- | --- | --- |
| свойства | Основа | Акриловая |
| не для | Толщина (ASTM D-3652) |  |
| спецификации | Лента | 1.1 мм (0.1 мм. |
|  | Защитный слой | Плёнка, цвет белый или красный |
|  | Цвет ленты | Темно-серый |
|  | Плотность основы | 840 кг/м3 |
|  | Срок хранения | 12 месяца с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 21°C и относительной влажности 50 % |

| Характеристики не для спецификации | Адгезия к нержавеющей стали (отслаивание) угол 90°, комн. темп.,72 ч выдержка, скорость 300 мм/мин (модифицированная методика AFERA-4001) | 32 Н/10мм |
| --- | --- | --- |
|  | Прочность на статический сдвиг материал - нержавеющая сталь, перекрытие 3.23 кв. см., 100 часов | 1000г при 22°C 500г при 70°C |
|  | Максимальная температура эксплуатации: Кратковременная (часы/минуты) Длительная (дни/недели) | 230°C 120°C |

| Дополнительная информация о продукте | Данный продукт может быть использован для пластифицированного винила, но не для пластиков с низкой поверхностной энергией. |
| --- | --- |

| Порядок применения | Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. Типичный растворитель для очистки поверхности – смесь изопропилового спирта с водой. Соблюдайте соответствующие правила безопасности при работе с растворителями. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 40°C. Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| --- | --- |

| Применения | 4611F это двусторонняя лента с акриловой вспененной основой, обладающая хорошим балансом между прочностью на сдвиг, на отслаивание, и начальной адгезией. Она разработана для различных применений, требующих более высокого уровня адгезии чем обычные двусторонние вспененные ленты, но, возможно, не такого высокого как у других VHB лент. | Типичные применения: Сборка крыш автобусов и грузовых автомобилей Крепление раскладок и фальш-переплетов Установка знаков |
| --- | --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия, Отдел индустриальных клейких лент 125445 Москва ул. Смольная д.24/Д Бизнес центр “Меридиан” Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |