Scotch-Weld™

EPXЭпоксидный адгезив DP760

#### Техническая информация Июнь 2001

| Описание продукта | Эпоксидный адгезив DP760 – неоседающий, двухкомпонентный, отверждающийся при комнатной температуре адгезив, разработанный для применений требующих высокой температурной стойкости. |
| --- | --- |

| Физические свойства (не для спецификации) |  | ## Основа | Отвердитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Эпоксидная смола | Модифицированные амины |
|  | Цвет | Белый | Белый |
|  | Удельная плотность | 1,26 | 0,82 |
|  | Соотношение компонентов По объему По весу | 100 100 | 50 32 |
|  | ### Вязкость | Неоседающая паста | Неоседающая паста |
|  | Время жизни при 23°С (мин.) 5г 10г 20г | 60-80 45-60 35-40 |  |
|  | Срок хранения | 6 месяцев со дня поставки при условии хранения в оригинальной упаковке при 21°С и 50% отн. влажности |  |

| ### Типичные характеристики (не для спецификации) |  | Прочность на сдвиг (МПа) |  |  | Методика EN 2243-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условия испытания |  | Условия отверждения 1 | Условия отверждения 2 |  | Условия отверждения 3 |
|  | -55±3°С |  | 19,4 | 17,4 |  | 21,9 |
|  | 23±2°С |  | 28,2 | 29,1 |  | 30,4 |
|  | 80±2°С |  | 24,1 | 24,2 |  | 25,9 |
|  | 120±2°С |  | 16,2 | 16,1 |  | 15,4 |
|  | 150±2°С |  | 10,4 | 11,9 |  | 10,3 |
|  | 175±3°С |  | 7,6 | 7,3 |  | 7,5 |
|  | 205±3°С |  | 4,9 | 5,2 |  | 5,3 |
|  | 230±3°С |  | 2,9 | 3,0 |  | 3,5 |
|  | Образцы приготовлены из протравленного алюминия толщиной 1,6 мм. |  |  |  |  |  |

| ### Типичные характеристики (продолжение, не для спецификации) |  | Прочность на отслаивание, Н/25 мм |  | Методика EN 2243-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цикл отверждения 1 |  | Цикл отверждения 2 |  | Цикл отверждения 3 |
|  | 184 |  | 154 |  | 159 |
|  | Образцы приготовлены из протравленного алюминия толщиной 1,6 мм. |  |  |  |  |

Условия отверждения

- 7 дней при 23±2°С под давлением 100кПа в течении первых 24 часов

- 24 часа при 23±2°С под давлением 100кПа, 60 мин. при 80±3°С

- 120 мин. при 65±3°С, 23±2°С под давлением 100 кПа

| ### Устойчивость к воздействию внешних факторов (не для спецификации) |  | Прочность на сдвиг (МПа) |  | Методика EN 2243-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В таблице приведены типичные результаты, полученные на протравленном алюминии толщиной 1,6 мм. После выдержки при 23°С в течении 7 дней. Стеклянные шарики диаметром 150мкм были использованы для получения контролируемой толщины клеевого слоя. Измерения были проведены при 23±2°С после старения в течение 750 часов. |  |  |  |
|  | Условия |  | Результаты тестов |  |
|  | Контроль (23°С, 50% отн. влажности) |  | 28,8(когезионный разрыв) |  |
|  | Вода при 23°С |  | 29,1(когезионный разрыв) |  |
|  | Сухой нагрев до 150°С |  | 21,4(когезионный разрыв) |  |
|  | Топливо JP4 при 23°С |  | 28,9(когезионный разрыв) |  |
|  | Моторное масло при 23°С |  | 27,8(когезионный разрыв) |  |
|  | Гидравлическое масло при 23°С |  | 27,2(когезионный разрыв) |  |
|  | 50°С при относительной влажности >95% |  | 24,9(когезионный разрыв) |  |
|  | 5% соляной аэрозоль при 35°С |  | 28,1(когезионный разрыв)* |  |
|  | *коррозия под клеевым слоем отсутствует |  |  |  |
| Модуль Юнга | Данные получены на литых блоках материала (12,5х12,5х25мм.), отвержденных в течении 24 часов при 23±3°С с последующим нагревом в течении 60мин. при 80±3°С |  |  |  |
|  | Модуль Юнга (МПа) |  |  |  |
|  | 23±2°С : 5972 |  |  |  |
|  | 80±2°С : 4930 |  |  |  |
|  | 120±2°С : 3633 |  |  |  |
|  | 150±2°С : 2350 |  |  |  |
| Дополнительная информация о продукте | Время жизни: после смешения продукт пригоден для работы пока он не станет слишком вязким, чтобы смочить поверхность, на которую наносится. Время жизни, как и время отверждения, сильно зависят от температуры, в некоторой степени от влажности; отверждение происходит быстрее при более высоких температуре и влажности. Адгезив должен быть использован в течение 1 часа после смешения. |  |  |  |
|  | Оборудование: 3M Scotch-WeldTM DP760 поставляется в двойных пластиковых картриджах, разработанных для аппликаторов EPXTM. Свяжитесь с вашим представителем 3М для выбора подходящего оборудования. |  |  |  |
|  | Очистка: Избыточный адгезив может быть удален 3М растворителем №2 до того как произошло отверждение. Замечание: растворитель №2 огнеопасен. Во время пользования растворителями соблюдайте меры предосторожности. |  |  |  |
| Подготовка поверхности | Для успешного применения важно, чтобы поверхность была чистой, сухой, не содержащей масел и жира. Методы очистки, создающие сплошную пленку воды на поверхности обычно достаточны. Для получения соединения высокой прочности с поверхности должны быть удалены краска, пленки оксидов, масло, прочие загрязнения. Степень подготовки поверхности определяется требуемой прочностью соединения и условиями эксплуатации. |  |  |  |
| Хранение | Используйте первыми образцы, полученные первыми. Срок хранения при комнатной температуре 6 месяцев, при температуре -18°С – 2 года. |  |  |  |
|  | Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим представителем 3М. |  |  |  |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва,125445 Ул. Смольная 24/Д Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |